Н. П. КОНОПЛЕВА

## СВАРКА ТЕРМИТОМ

Что делать, если при ремонте гаража или при сооружении изгороди понадобится, например, сварить два стальных уголка? И конечно, нет возможности использовать ни тазовую сварку, ни электросварку. В этом случае можно изготовить термитный карандаш и с его помощью без особого труда решить возможную проблему.

Термитный карандаш представляет собой отрезок проволоки из обычной углеродистой стали, на которую наносят термит, круто замешанный на клею. (Клей лучше брать нитроцеллюлозный — он быстрее сохнет.) Диаметр проволоки (2 — 5 мм) зависит от того, насколько массивными будут свариваемые детали: чем они массивнее, тем толще нужна проволока. В состав термита входят опилки алюминия (не силумина!) — 23% (но массе) и порошок железной окалины — 77%. Размер частиц алюминия и окалины должен быть около 0,5 мм. На конец термитного карандаша наносят затравку — «спичечную головку», которая состоит из бертолетовой соли (КСЮ3) и мелких алюминиевых опилок в соотношении 2:1 (но массе), замешанных на клею. Затравка нужна для поджигания термита.

## САМОДЕЛЬНЫЕ ПОЛИРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ

Чтобы отполировать поделку, например из металла или камня, необходима полировочная паста. В настоящее время наша промышленность выпускает полировочные пасты двух типов: пасты ГОИ и пасты «Крокус».

Пасты ГОИ (зеленого цвета) — замешанный на сдеарине порошок окиси хрома с активными добавками. Выпускают их трех сортов: грубую, среднюю и тонкую...

В отличие от паст ГОИ основной компонент паст «Крокус» (коричневого цвета) — не окись хрома, а окись железа. Однако промышленные полировальные

пасты не часто встретишь в продаже, и умельцам иногда приходится делать самодельный ГОИ и «Крокус».

Так, чтобы приготовить пасту ГОИ, в низкую и широкую железную банку насыпают хромовокислый аммоний (примерно половину банки). Банку ставят на открытом воздухе на кирпич, под который подкладывают лист железа. Сверху банку накрывают листовым. Железом, свернутым шатром?

На хромовокислый аммоний кладут три-четыре спички, связанные ниткой головками вместе, и поджигают их. Горение хромовокислого аммония идет с выбросом зеленой «сажи», которая осаждается на железе. Она и является окисью хрома. Лктивные добавки получают так. Разваривают в горячей воде произвольное количество «шестидесятицро-центного» хозяйственного мыла я в полученный раствор вливают техническую соляную кислоту (на один литр жидкого мыла примерно 250 — 300 мл кислоты). В результате реакции образуются и всплывают на поверхность так называемые жирные кислоты, которые «отверджают», вливая в раствор холодную воду. Застывшие жирные кислоты извлекают и промывают горячей водой, тщательно перемешивая в течение 3 мин. Затем снова добавляют большое количество холодной воды, извлекают твердые жирные кислоты и промывку повторяют (так делают 4 — 5 раз).

Промытые кислоты смешивают в горячем виде со стеарином и порошком окиси хрома в пропорции 10 : 3 :1,5 (по массе). (Окись хрома добавляют в горячую смесь кислот и стеарина.) Полученную массу разливают в бумажные формы, где она и застывает.

Пасту «Крокус» в домашних условиях делают так. В 1 л холодной воды растворяют 280 г железного купороса и 140 г пота ша. Раствор кипятят до тех пор пока не выпарится вся вода. По лученный осадок прокаливают, а затем разделяют на фракции. Для этого порошок-осадок высыпают в воду, размешивают, дают отстояться 1 мин и осторожно (с помощью сифона) сливают мутную воду. Это первая (тонкая) фракция. Наливают вторую порцию воды, размешивают и через 20 с сливают. Это средняя фракция. Остаток на дне — гру бая фракция.

Каждую фракцию отстаивают, сливают воду, выпаривают, слегка прокаливают и замешивают (окись железа) на стеарине с жирными кислотами (как и пасту ГОИ), получая соответственно тонкую, среднюю и грубую полировальное пасты.

ББК 34.623 Ф34

Федотов Г. Я.

Ф 34 Чеканка, басма, насечка.., — М.; Знание, 1989. — 32 с. — (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Сделай сам»; № 5).

ISBN 5-07-000323-2

35 к.

© Издательство «Знание». 1989 г.

ИВ № 10206

Сдано в набор 07.04.89. Подписано к печати 20.04.89. Т00976. Формат бумаги 60X84 1/8. Бумага газетная.

Индекс заказа 894905

Типография ордена. Трудового Красного Знамени издательскополиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».

OCR Pirat